‘19년 행정박물 상태검사·재검사 및 보존처리 결과 보고

2019. 12.

	국 가 기 록 원
	복원관리과

‘19년 행정박물 상태검사·재검사 및 보존처리 결과 보고

’19년 행정박물 보존처리 계획에 따라 소장 중요 행정박물의 보존성 제고를 위하여 추진한 결과를 보고 드림

□ 추진 개요

○「`19년 행정박물 상태검사·점검 및 보존처리 추진계획 보고」(‘19.1.22.)에 따라 ‘50년 파독 관련 기록, 국가 중요행사 기록 등 보존처리 추진

※ (근거) 공공기록물관리에 관한 법률 시행령 제50조, 제51조 및 동 시행규칙 제30조 : 영구기록물관리기관 보존기록물의 상태검사, 기록물 복원, 기록물의 보존처리

○ (대상) 총 2,153철(계획 대비 104% 완료)

- 보존단계(286철), 재검사(1,235철), 보존처리(46철), 인수단계(286철)

※ 당초 계획량은 2,071철 이였으나 ’19.06. 이후 인수단계 상태검사 시범실시로 보존단계 상태검사 대상이 인수단계 상태검사 대상으로 일부 변경됨

연번	분류		주요 대상	수량
1	상태검사	민간·해외 수집 박물류 등	역대 장관 기증기록 등	586철
2	상태재검사	관인류, 상징류 등	주기도래 행정박물(법령에 의거)	1,235철
3	보존처리	선물류 등	국무총리실 등 이관 공예품, 기념패 등	46철
4	인수단계 상태검사	선물류, 상징류 등	군사안보지원사령부 부대기 등	286철
합 계				2,153철

○ (내용) 인수 및 소장 행정박물 상태검사·재검사, 디지털화, 이화학처리

□ 추진결과

① 소장 행정박물 상태검사 및 디지털화

○ (대상) ’50년대 파독 간호사·광부 관련 기록, 국가 중요행사관련 기록 등 586철

○ (상태검사 결과)

- (재질) 우표, 파독 간호사 독일 시민권 등 종이(205철) 재질이 다수이며, 이외에도 합성수지(114철), 복합재질(108철), 목재(52철) 등 확인

- (훼손상태) 얼룩 및 이물질 부착 등 오염(136철) 비율이 높았으며 변색(102철), 파손(83철), 부식(9철), 수해(3철) 순으로 훼손이 진행됨

- (훼손도) 대부분 상태가 양호하나, 보존처리가 필요한 3등급은 52철

※ 총 586철 중 1등급 243철, 2등급 291철, 3등급 52철

소장 행정박물 훼손 상태 예시
해외기증박물류(파독 간호사 독일 교통권)	선물류(한-예멘교육약정체결기념품)
오염(테이프 부착 및 변색, 파손)	부식(접착면에 녹색 부식물 생성)

○ (디지털화) 콘텐츠 서비스를 위한 형상 이미지 촬영 및 훼손상태 세부 촬영

구분	고화질 스캔(평면형)	2D 촬영(입체형)
2D 촬영
	작업 모습	작업 모습	2D 촬영
3D 촬영	3D 촬영(입체형)
	작업 모습	3D 촬영 및 가공	2D 촬영

② 주기도래 행정박물 상태재검사

○ (대상) ’08년~’09년 상태검사 결과 훼손도 3등급 책정 행정박물 1,235철

○ (상태검사 결과)

- (훼손상태) 파손(8철), 접착제 고착 등 오염(6철), 부식(3철) 등 확인

보존처리 전(2008년)	보존처리 후(2009년)	3등급 훼손 예시(오염)
선물류(은제주전자)		상징류(통신위원회 현판)

- (훼손도) 대부분 1·2등급(1,218철)*이며 3등급은 17철임

* 상태검사 시 파손, 오염, 보존용기 불량 등으로 3등급이었으나 이후 보존처리 및 보존용기 개선으로 상태 복구

분류	관인류	선물류	상징류	기념류	상훈장류
1차(3등급) → 재검사(3등급)	1,059 → 5	26 → 1	123 → 9	9 → 0	18 → 2

③ 보존처리

○ (대상) 취약 재질·훼손 발생 선물류·기념류 등 훼손도 3등급 행정박물 46철

○ (처리 내용) 유형·재질별 처리 전 분석을 통한 보존처리 계획, 건·습식클리닝, 파손부 접합, 표면 강화, 맞춤 보존용기 제작* 등 실시

*  완충재 제작 및 부식·산화 방지제, 탈산소제 등 동봉(추가 훼손 방지)

처리내용		처리 전	처리 후
부식물 제거	강화처리	선물류 (스페인 CESEDEN 증정 기념패)

④ 인수단계 행정박물 상태검사 및 디지털화

○ (대상) 군사안보지원사령부, 병무청 등 ’19년 인수 행정박물 12개 기관 286철

○ (상태검사 결과)

- (재질) 상징류 중 하나인 기(旗)의 인수 비율이 높아 직물(91철)이 다수이며, 이외에도 복합재질(76철), 합성수지(41철) 등 확인

- (훼손상태) 얼룩 및 이물질 부착 등 오염(197철) 비율이 높았으며 파손(139철), 변색(106철), 부식(27철), 순으로 훼손이 진행됨

- (훼손도) 전체적으로 상태는 양호하나 일부 훼손이 심한 대상이 있음

※ 총 286철 중 1등급 28철, 2등급 232철, 3등급 26철

○ (디지털화) 콘텐츠 서비스를 위한 형상 이미지 촬영 및 훼손상태 세부 촬영

인수단계 행정박물 훼손 상태 예시
관인류	선물류	상훈장류
오염 (테이프 부착 및 인주 오염)	파손 (받침대 장식 파손)	변색 (찢김 및 황변)

□ 주요 성과

○ 상태검사 및 디지털화를 통한 보존관리 기초 데이터(훼손상태 등) 확보

○ 재질 및 훼손 유형에 적합한 보존처리 실시로 행정박물 보존성 제고

○ 인수단계 상태검사를 통한 인수 당시 상태 파악 및 신속한 후속 조치 가능

□ 향후 추진 계획

○ ’20년 중요 행정박물 보존처리 계획 수립 : ’20.01.

○ ’20년 중요 행정박물 보존처리 추진      : ’20.01.∼12.

붙임 1	행정박물 보존처리 추진 현황 및 연간처리 실적

○ (보존처리 현황) 소장 행정박물 32,571철 중 16,315철(50%) 처리 완료

< 행정박물 보존처리 현황(’08~18) >       (’18.12)

법정 분류(유형)		범위	소장량	처리 완료
				수량	달성률
공공기관 이관	관인류	국새 및 기관장의 직인	18,459철	6,638철	36%
	견본류	화폐, 우표, 훈·포장 등 견본류·도안류	3,178철	3,073철	97%
	선물류	(공직자 선물류)	729철	628철	86%
	상징류	공공기관(업무) 관련 상징물	1,032철	298철	29%
	기념류	공공기관 홍보, 행사 등 홍보물 및 기념류	8,122철	4,898철	60%
	상훈장류	공공기관이 수여받은 상장·상패류	203철	162철	80%
	사무집기류	주요직위가 업무수행에 사용한 사무집기류	17철	17철	100%
	기타	영구기록물관리기관장이 지정한 그 밖의 유형	23철	12철	52%
기증 기록 (민간·해외 수집)		(국가적으로 보존가치가 높은 국내외 주요 기록정보 자료와 민간기록물(법령 제46조 참조))	808철	589철	73%
총 계			32,571철	16,315철	50%

○ (연간처리 실적) 연평균 약 1,500여철 처리(’08년 행정박물실 설치)

< 그간 행정박물 보존처리 실적 및 주요 내용 >

연 도	실 적		주요 대상	비고
합 계	16,747철*	45,915점
2018	495철	23,861점	’88올림픽 관련 기념류, 선물류 등	’88올림픽 등록카드 철별 점 수량이 많음(평균 건당 103점)
2017	740철	1,522점	우장춘박사 관련 행정박물(민간), 견본류(우표)	’16.12월 이관 우장춘 박사 박물류로 훼손 심화
2016	1,749철	5,723점	견본류(유가증권), 선물류 등	상태검사 중점 추진
2015	900철	1,017점	기념류(포스터), 상징류(나라문장) 등	상태조사, 디지털화, 이화학처리
2014	3,100철	3,499점	기념류(포스터), 선물류 등	포스터류 일괄 디지털화 중점 추진
2008∼2013	9,772철	15,293점	견본류(우표) 기념류(포스터), 선물류, 관인류 등	상태조사, 디지털화, 이화학처리

* 16,747철 처리량 16,315철 재처리 432철 포함

※ 평균 처리 산출량  : 1.7철/(1일 1인 처리 가능량)x200일x3인=1,020철(건당 평균 2점)